## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
  KW 49
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Extender Effekt
Mit Extender: Zweifache Vergrößerung

## Slide 3: Extender Vergleich
Mit Extender
Ohne Extender

## Slide 4: Transmission durch Filter und Extender
Chart: Transmission (%)
| Filter | Extender | Filter und Extender
Linse Filter Extender | 2.59 | 14.89 | 2.34

## Slide 5: PL Messungen an Defekten
Messung an Defekt und Perowskit
Glättung mit (maximal) 500 Werten:
  Gleitender, zentrierter Mittelwert
Analyse des Maximums
  Intensität
  Energie

## Slide 6: PL an ETL Defekt
ETL über Bereich nicht abgeschieden, Zelle G1967
PL auf Defekt (ETL) und Perowskit gemessen
ETL Defekt zeigt geringe/ kaum Intensität
Messreihenfolge: Zwei Mal Defekt, zwei Mal Perowskit, dann 2h Pause, Defekt, Perowskit

## Slide 7: PL an HTL Defekt
Messung auf HTL Defekt und Perowskit, an G1968 Z2
Messreihenfolge: D, P, P, D, 2h Pause, D, P

## Slide 8: PL an ITO Defekt
PL auf ITO Defekt und Pero gemessen
Geringere PL Intensität auf ITO Defekt
Messreihenfolge: D, P, P, P, D, P
Intensität höher als bei ETL Defekt

## Slide 9: PL an Perowskitdefekt
Messung um Perowskitdefekt herum, an G1963 Zelle 2 und 4
Geplante Messung (unten), tatsächlicher Verlauf weicht ab
Geringere Intensität im Streifenbereich, steigend nach außen: Perowskitdicke?
Pero
ETL/
HTL
1
2
3

## Slide 10: Kante in EL Bild: PL Untersuchung
PL auf stark abstrahlendem- und dunklem EL Bereich gemessen
Keine Korrelation EL-PL?
Bei PL mit Messtisch verfahren?
1
2
3
4

## Slide 11: IV Messung an Referenz (G1971)

## Slide 12: IV Messung am Perowskit Defekt (G1963)

## Slide 13: IV Messung am Perowskitdefekt II (G1974)

## Slide 14: IV Messung am ITO Defekt (G1965)
?
Stimmen die Farben in beiden Bildern
überein?

## Slide 15: IV Messung am ETL Defekt (G1967)
Zelle 2 und 4 mit
Defekt

## Slide 16: IV Messung am HTL Defekt (G1968)
Zelle 2 und 4 mit
Defekt!