## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
  KW 50
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Masterarbeit anmelden!

## Slide 3: Ladungsträgerprofil in Silizium
Diffusionsgleichung (aus D. Hinken, 2012):
Spannung angelegt bei z=0, Randbedingung:
Solarzellendicke W = 200 µm, Oberflächenrekombination:

## Slide 4: Ladungsträgerprofil in Silizium
Bei z = 200 µm und U=0 V (Masse):
  Randbedingung?
Wie ist der Löcherverlauf?
  Massenwirkungsgesetz, Hoch- und Niedriginjektion
Randbedingungen mit ETL und HTL?
Si/ Perowskit,…
HTL
ETL
U

## Slide 5: Bänderdiagramm der PSC
Nicht ausgeglichen: Vakuumniveau konstant

## Slide 6: Bänderdiagramm der PSC
Equilibrium: Fermi Level konstant
Eingebaute Spannung aufgrund Austrittsarbeitsdifferenz von ITO und Au
Feld im Perowskiten
  Bandverbiegung
Vergleich zu Si:
  Ladungsträger schirmen Feld ab, kein E-Feld im inneren (Diffusionsgleichung reicht)
  Wie ist dies im Perowskiten?

## Slide 7: Vergleich
Vacuum levels shifted
Even et al, 2016, doi:10.1117/12.2214007

## Slide 8: Perowskit Defekt

## Slide 9: Fragen
BCP wurde zuerst als Buffer Layer für PCBM eingesetzt
Warum PCBM mit C60 ersetzen?

## Slide 10: Übersicht G1845
Übersicht von Zelle 2, 3, 4
Sicht auf Glasseite (ITO, HTL, Pero)
Mit Licht draufgestrahlt und Kamera aufgenommen
Bei EL Bilder Dunkelbild abgezogen
Substratnummer sehr schlecht/ gar nicht lesbar
  - Hoffentlich war es G1845
2
3
4
Aktive Zellflächen

## Slide 11: Nasschemische Peros: G1845 Zelle 3
Mein erster Auftrag
EL in linearer Skalierung bis 300 counts

## Slide 12: Nasschemische Peros: G1845 Zelle 3
Mein erster Auftrag
EL in linearer Skalierung

## Slide 13: Nasschemische Peros: G1845 Zelle 3
Mein erster Auftrag
EL in log Skalierung

## Slide 14: Nasschemische Peros: G1845 Zelle 3
Test