## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
  KW 46
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Defekt im Perowskiten
In y-Richtung mit korrektem Verhältnis
Ist Defektbereich mit mit Gold überhaupt kontaktiert? (Kontakt entsteht über „linken Bereich – Gold ITO Kontakt)
Welche Bereiche stehen im Kontakt?
  Gold-Pero
  BCP/C60-Pero
  BCP/C60-Spiro-TTB
IV Kurve ist linear – ETL/HTL Kontakt dominiert den Strom?
500 nm
10 nm
30 nm
100 nm
100 nm

## Slide 3: Defekt im Perowskit
Zellen 2 und 4 wurde Perowskit mit Maske abgeschieden
Hellkennlinie der defekten Zellen linear
Defekt
Zelle | Eff. (%) | Voc (mV) | Jsc (mA/cm²)
1 | 1,72 | 1017 | 2,8
2 | 0,00284 | 4,54 | 3,21
3 | 1,9 | 923 | 3,89
4 | 0,00282 | 3,73 | 3,3

## Slide 4: Defekt im ETL
Perowskit-Gold Kontakt
Fragen:
Was passiert bei Gold-Pero?
Wieso EL Gradient lateral?

## Slide 5: Defekt im HTL
Was passiert beim Perowskit-ITO Kontakt?

## Slide 6: Energiebänder

## Slide 7: Defekt im Perowskit
G1963 Zelle 02
Chart: Messung (s)

## Slide 8: G1963 Zelle 03
Messung bei 1,4 V, 1,2 V, 1,6 V
Verlauf bei erster Messung (1,4 V) abweichend von anderen beiden
Chart: Zeit (s)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
1,2 V | 287.2 | 517.3 | 412.2 | 334.5 | 282.1 | 245.7 | 219.7 | 201.7 | 188 | 177.9 | 168.9 | 161.9 | 155.9 | 150.4 | 145 | 142 | 137.7 | 133.7 | 130 | 127.3 | 125.1 | 121.9 | 119.5 | 117.8 | 115.1 | 113.3 | 111 | 109.2 | 107.1 | 105.6 | 104.1 | 102.3 | 101.2 | 99.56 | 98.3 | 96.5 | 95.76 | 94.22 | 92.71 | 92.71 | 90.67 | 89.63 | 88.98 | 88.01 | 86.54 | 85.85 | 84.6 | 83.79 | 83.57 | 82.32 | 81.28 | 81.1 | 79.41 | 79.08 | 78.19 | 77.96 | 76.4 | 76.49 | 74.99 | 74.8
1,6 V | 3936 | 3972 | 3634 | 2934 | 2346 | 1956 | 1690 | 1493 | 1317 | 1179 | 1070 | 963.1 | 868.2 | 788.9 | 718.3 | 656.1 | 604.5 | 553 | 510.2 | 469.4 | 431.4 | 398.3 | 366.2 | 336.2 | 308.4 | 282.8 | 259.3 | 237.8 | 220.6 | 204.3 | 188.3 | 174.4 | 160.4 | 147.5 | 136.2 | 126 | 116.9 | 109.5 | 103.3 | 96.51

## Slide 9: G1965 Zelle 02
Transiente bei 1,6 V und 0,5 s Exposure Time
Chart: Zeit (s)

## Slide 10: ITO Defekt
G1965 Zelle 03 mit Liniendefekt im ITO
EL bei 1,6 V
Chart: Zeit (s)

## Slide 11: Zellen auf gleichem Substrat
Alle Zellen von Substrat G1965 zeigen einen ansteigenden EL Verlauf
EL Bild zeigt starken Gradient über die Solarzelle
Chart: Zeit (s)

## Slide 12: Substrat mit ETL Defekt
G1967
Chart: Zeit (s)

## Slide 13: Pero-Defekt II - Vergleichszelle
G1974 Zelle 02 (Zelle ohne Defekt)
Chart: Zeit (s)

## Slide 14: Pero-Defekt II
G1974 Zelle 03 (Zelle mit Defekt in ETL)

## Slide 15: Pero-Defekt II Vergleichszelle
G1974 Zelle 04 ohne Defekt, Verlauf bei 1,4 V links
Zwei Mechanismen?
Chart: Zeit (s)

## Slide 16
G1974 Zelle 04 ohne Defekt, Verlauf bei 1,4 V links
Zwei Mechanismen?
Chart: Zeit (s)

## Slide 17: Pero-Defekt II
G1974 Zelle 04, bei 1.6 V

## Slide 18: PL an Defekten
Empfehlung von Marvin:
Zeitabhängigkeit überprüfen
Alle 1-2 h eine Messung auf Defekt und „normalem“ Pero Bereich
G1963 mit Defekt im Perowskit: PL über Bereich mit Gradienten in EL

## Slide 19: Frage:
Wie groß ist der Absorptionskoeffizient für 780 nm Strahlung in Perowskit?
Aus welcher Tiefe stammt die in EL gemessene Strahlung?
Park, 2014, doi:10.1016/j.mattod.2014.07.007

## Slide 20: TO DO
Transienten:
  G1967 Zelle 02 und 04 (ETL Defekt)
  Messung nach 1-2h wiederholen
  G1974 Zelle 04 (zwei Mechanismen in EL Transiente?)
  Über längere Zeitdauer (2-3 min) messen: Signal gegen 0?
PL Messungen:
  Zeitabhängigkeit (1-2h)
  Defekte/ „Normale“ PSC
Defekte: HTL-ETL Kontakt, Pero-ITO, Pero-Au
Leitfähigkeit von Schichten

## Slide 21: G1967 - Zelle 02
Defekt in

## Slide 22: G1968 - Übersicht
Defekt in Spiro-TTB
Defekt

## Slide 23: P3T_xyz - Gxy- Zelle XY
test
Parameter | Wert
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm^2) | 
Voc (mV) | 
Efficiency (%) | 
FF | 
EL Aufnahme
Kamerabild

## Slide 24
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02

## Slide 25: P3T_XYZ – GXXXX – Zelle 007
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Hi
Hi
Hi
Hi
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 

## Slide 26
Hi