## Slide 1
Gruppenmeeting, 11.11.2021
  Elektrolumineszenz-
  Messungen
  an
  Perowskiten
Jonas Oberröhrmann
ISFH

## Slide 2: Was ist Elektrolumineszenz?
Perowskit in vereinfachter Bandstruktur eines Halbleiters
Rekombination von Ladungsträger unter Emission eines Photons
Strahlende Rekombination :
Proportional zum Produkt der Ladungsträgerdichten
Elektrische Injektion von Ladungsträgern
Erhöhte Rekombination
HTL
ETL
Abbildung: Schematische Darstellung der Energiebänder in einer Perowskitsolarzelle und Elektrolumineszenz. Entnommen aus [1].
[1] Ziming Chen et al 2021 Rep. Prog. Phys. 84 046401

## Slide 3: Theorie: Strahlende Rekombination
Perowskit in vereinfachter Bandstruktur eines Halbleiters
Rekombination von Ladungsträger unter Emission eines Photons
Strahlende Rekombination :
Proportional zum Produkt der Ladungsträgerdichten
Elektrische Injektion von Ladungsträgern
Erhöhte Rekombination
Position x
Energie (a.u.)
Leitungsband
Fermi-Energie
Valenzband

## Slide 4: Der Versuchsaufbau für Elektrolumineszenz (EL)
Kamerabasierte Detektion der EL
Filter vor Kamera
1376 x 1024 Pixel
Kamera: PCO Sensicam mit 12 bit = 4095 Graustufen
Spannungsbereich Perowskit: 1 … 3 V
Exposure Time: 1 ms … 1000 s
Diverse Messparameter einstellbar: Abstand, Wartezeiten
Abbildung: Schematische Darstellung des EL Aufbaus. Entnommen aus [2].
[2] D. Hinken, Diss, 2012

## Slide 5: Ref-Charge G1331 Zelle 03
EL Messung bei 2,2 V
Exposure Time: 70 ms
Überlagerung von EL und Kamerabild
Isc (mA) | 0,9076
Jsc (mA/cm2) | 14,88
Voc (mV) | 1110
FF (%) | 70,44
Efficiency (%) | 11,63
Tabelle: Aus der IV Kennlinie bestimmte Parameter der Perowskitesolarzelle.
EL Aufnahme
Kameraaufahme

## Slide 6: Exposure Time
Fragestellung: Werte bei verschiedenen Exposure Times vergleichbar?
G1243 Zelle 02 bei unterschiedlichen Spannungen und Exposure Times gemessen
Summiertes Signal verglichen
Referenz: Aufnahme des PT1000
Fazit: Bilder bei höheren Exposure Times vergleichbar
Abbildung: Analysebereiche (rot) der Referenzprobe (links) und Perovskitsolarzelle (rechts).
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05
2,0 V | 113.3466 | 14.2563 | 4.8333 | 3.1441 | 2.5159 | 2.1448 | 1.8798 | 1.6514 | 1.4681 | 1.3174 | 1.1932 | 1.089 | 1
1,6 V | 1030.0501 | 12.475 | 6.0003 | 4.1903 | 3.3751 | 2.82 | 2.436 | 2.1466 | 1.9449 | 1.7905 | 1.6736 | 1.5832 | 1.5039 | 1.4302 | 1.3651 | 1.3016 | 1.243 | 1.187 | 1.1352 | 1.087 | 1.042 | 1
1,3 V | 35.5081 | 8.0983 | 4.1366 | 2.2399 | 1.9928 | 1.8826 | 1.7979 | 1.7049 | 1.6222 | 1.5389 | 1.462 | 1.3934 | 1.3312 | 1.2726 | 1.226 | 1.1796 | 1.1402 | 1.1055 | 1.0744 | 1.0469 | 1.0228 | 1
1,1 V | 682.8082 | 43.0723 | 21.55 | 4.9768 | 2.8777 | 2.209 | 1.8677 | 1.6617 | 1.5148 | 1.4127 | 1.3459 | 1.2804 | 1.2268 | 1.1858 | 1.1566 | 1.1165 | 1.0911 | 1.0677 | 1.0475 | 1.0315 | 1.0155 | 1 | 0.56094 | 0.66566

## Slide 7: Ref Charge – G1331
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Isc (mA) | 1,023
Jsc (mA/cm2) | 16,77
Voc (mV) | 1101
FF (%) | 53,79
Efficiency (%) | 9,926
Isc (mA) | 0,9076
Jsc (mA/cm2) | 14,88
Voc (mV) | 1110
FF (%) | 70,44
Efficiency (%) | 11,63
Isc (mA) | 0,9911
Jsc (mA/cm2) | 16,25
Voc (mV) | 1117
FF (%) | 55,82
Efficiency (%) | 10,13
Isc (mA) | 0,9109
Jsc (mA/cm2) | 14,93
Voc (mV) | 1089
FF (%) | 66,97
Efficiency (%) | 10,89

## Slide 8: Was folgt:
Zeitabhängigkeit von EL Signalen
Spannungsabhängigkeit von EL Signalen
Vergleich mit der Dunkel IV-Messung
Defekte in unterschiedlichen Bereichen der Perowskitsolarzelle