## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: EL Basics
EL Bilder nicht in Sättigung, sonst geht Information verloren
Exposure Times 1 ms … 1000 s
Sensicam in „qe“-Mode: Dann QE % bei 780 nm.
Welcher Filter ist verbaut?
Zeit nach Anlegen der Spannung ist wichtig
Abbildung: Quanteneffizienz der Sensicam qe. Entnommen aus Sensicam Anleitung.

## Slide 3: EL Objektive
Gerade eingebaut: Pentax C2514-M(KP) (Minimaler Abstand 25cm)
Weitere Objektive vorhanden
Brennweitenverdoppler
Wie Auflösung verbessern?
Hersteller | Linse Model | MOD (cm) | 
Pentax | C2514-M(KP) | 25 | 
Pentax | C3516-M(KP) | 40 | 

## Slide 4: Ref Charge - G1243
Zelle 01
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 04

## Slide 5: Ref-Charge – G1243
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Isc (mA) | 0,8548
Jsc (mA/cm2) | 14,01
Voc (mV) | 1059
FF (%) | 68,59
Efficiency (%) | 10,18
Isc (mA) | 0,7172
Jsc (mA/cm2) | 11,76
Voc (mV) | 1060
FF (%) | 64,04
Efficiency (%) | 7,984
Isc (mA) | 0,8203
Jsc (mA/cm2) | 13,45
Voc (mV) | 1061
FF (%) | 67,73
Efficiency (%) | 9,665
Isc (mA) | 0,3189
Jsc (mA/cm2) | 5,227
Voc (mV) | 4,376
FF (%) | 29,91
Efficiency (%) | 0,007

## Slide 6: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Summ. Signal = Signal über Zelle integriert
Signal (counts/s) = Sum. Signal/ExposureTime
Signal konstant, kann ich also Aufnahmen mit verschiedenen Exposure Times vergleichen?
Ergebnis:
Je länger die Exposure Time, desto stabiler das Ergebnis. Grundsätzlich Bilder jedoch vergleichbar.
Gilt auch für verschiedene Spannungen. Konsistenz!
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05 | 5.5E-2 | 0.06 | 6.5000000000000002E-2 | 7.0000000000000007E-2 | 7.4999999999999997E-2 | 0.08 | 8.5000000000000006E-2 | 0.09 | 9.5000000000000001E-2
1.6 | 74040000000 | 896700000 | 431300000 | 301200000 | 242600000 | 202700000 | 175100000 | 154300000 | 139800000 | 128700000 | 120300000 | 113800000 | 108100000 | 102800000 | 98120000 | 93560000 | 89350000 | 85320000 | 81600000 | 78130000 | 74900000 | 71880000
1.3 | 1279000000 | 291700000 | 149000000 | 80680000 | 71780000 | 67810000 | 64760000 | 61410000 | 58430000 | 55430000 | 52660000 | 50190000 | 47950000 | 45840000 | 44160000 | 42490000 | 41070000 | 39820000 | 38700000 | 37710000 | 36840000 | 36020000
1.1 | 2947000000 | 185900000 | 93010000 | 21480000 | 12420000 | 9534000 | 8061000 | 7172000 | 6538000 | 6097000 | 5809000 | 5526000 | 5295000 | 5118000 | 4992000 | 4819000 | 4709000 | 4608000 | 4521000 | 4452000 | 4383000 | 4316000 | 2421000 | 2873000
2 | 17070000000 | 2147000000 | 727900000 | 473500000 | 378900000 | 323000000 | 283100000 | 248700000 | 221100000 | 198400000 | 179700000 | 164000000 | 150600000

## Slide 7: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Messung wie auf vorheriger Folie, nur normiert
1,1 V stärkster Anstieg
1,3 V geringsten Anstieg
1,1 V ist auf Wert bei höheren Exp Time normiert, daher noch nicht bei 1
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05
2,0 V | 113.3466 | 14.2563 | 4.8333 | 3.1441 | 2.5159 | 2.1448 | 1.8798 | 1.6514 | 1.4681 | 1.3174 | 1.1932 | 1.089 | 1
1,6 V | 1030.0501 | 12.475 | 6.0003 | 4.1903 | 3.3751 | 2.82 | 2.436 | 2.1466 | 1.9449 | 1.7905 | 1.6736 | 1.5832 | 1.5039 | 1.4302 | 1.3651 | 1.3016 | 1.243 | 1.187 | 1.1352 | 1.087 | 1.042 | 1
1,3 V | 35.5081 | 8.0983 | 4.1366 | 2.2399 | 1.9928 | 1.8826 | 1.7979 | 1.7049 | 1.6222 | 1.5389 | 1.462 | 1.3934 | 1.3312 | 1.2726 | 1.226 | 1.1796 | 1.1402 | 1.1055 | 1.0744 | 1.0469 | 1.0228 | 1
1,1 V | 1025.757 | 64.7059 | 32.3738 | 7.4765 | 4.323 | 3.3185 | 2.8058 | 2.4963 | 2.2757 | 2.1222 | 2.0219 | 1.9234 | 1.843 | 1.7814 | 1.7376 | 1.6773 | 1.6391 | 1.6039 | 1.5736 | 1.5496 | 1.5256 | 1.5023 | 0.84267 | 1

## Slide 8: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Exposure Zeit zufällig geändert
Werte streuen um Bereich, besonders wenn ein Wert öfter gemessen wird
Bis auf Unsicherheit kann counts/s so bestimmt werden
Kodak CCD manual: „Number of electrons is linearly dependent on exposure time“
Unsicherheit:
  ??
Chart: Exposure Time (s)
| 5.2049999999999999E-2 | 0.5 | 0.24879999999999999 | 0.5 | 0.31819999999999998 | 0.5 | 0.1002 | 0.5 | 0.36499999999999999 | 0.5 | 7.7329999999999996E-2 | 0.5 | 5.2850000000000001E-2 | 0.5 | 0.40789999999999998 | 0.5 | 0.28849999999999998 | 0.5 | 0.37640000000000001 | 0.5 | 0.22989999999999999 | 0.5 | 0.23780000000000001 | 0.5 | 0.47389999999999999 | 0.5 | 0.2064 | 0.34620000000000001 | 6.343E-2 | 0.1447 | 0.3851 | 0.2472 | 0.1231 | 0.42699999999999999 | 3.832E-2 | 0.33389999999999997 | 0.1051 | 0.4002 | 6.6970000000000002E-2
2,2 V | 5838000 | 4371000 | 5642000 | 4780000 | 5506000 | 4976000 | 5941000 | 5058000 | 5603000 | 5170000 | 6029000 | 5288000 | 6083000 | 5494000 | 5789000 | 5504000 | 6357000 | 5632000 | 5959000 | 5768000 | 6502000 | 5815000 | 6669000 | 5997000 | 6202000 | 6005000 | 6654000 | 6344000 | 6628000 | 6867000 | 6416000 | 6946000 | 6854000 | 6520000 | 6890000 | 6679000 | 7129000 | 6704000 | 7100000
Chart: Exposure Time (s)
| 1 | 5 | 9.4689999999999994 | 7.1429999999999998 | 12.98 | 9.4390000000000001 | 1.669 | 12.48 | 8.8089999999999993 | 6.694 | 8.5809999999999995 | 3.8879999999999999 | 6.0410000000000004 | 8.3190000000000008 | 0.16900000000000001 | 9.0760000000000005 | 4.0460000000000003 | 2.2400000000000002
2 V | 1223000 | 1097000 | 248000 | 450300 | 587000 | 757400 | 612600 | 635900 | 859900 | 1063000 | 911100 | 1250000 | 1229000 | 950300 | 1578000 | 876600 | 1552000 | 1595000
2 V - korrigiert | 1223000 | 248000 | 450300 | 612600 | 1578000 | 1595000

## Slide 9: Exposure Time Messung ohne Probe
Messung vom 29.10.2021 wiederholt, nur Exposure Time zufällig ausgewählt.
Verlauf ist vergleichbar: Steigender Wert bei kleinen exposure Times
Begründung: Kleine Wert – ich extrapoliere meine Messzahl auf 1 s, daher sollte die Abweichung/ der Fehler ebenfalls *Exposure Time steigen
Fazit: Bei den Perovskitzellen passieren trotzdem noch komische Dinge.
Chart: Exposure Time (s)
Chart: Exposure Time (s)

## Slide 10: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Konsistenz
Alle Bereiche ändern sich gleich mit der Zeit. Keine Abweichung über die Zellfläche vorhanden.
1
2
3
4
Chart: Mittelwerte normiert auf Anfangsitensität
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | 1.0971 | 1.14 | 1.1611 | 1.1843 | 1.2074 | 1.2566 | 1.253 | 1.283 | 1.3119 | 1.3215 | 1.3629 | 1.3699
2 | 1 | 1.082 | 1.1252 | 1.1442 | 1.1646 | 1.1953 | 1.2441 | 1.2428 | 1.2653 | 1.2976 | 1.3063 | 1.3487 | 1.3514
3 | 1 | 1.0826 | 1.1223 | 1.1435 | 1.1663 | 1.1957 | 1.2375 | 1.2413 | 1.269 | 1.3011 | 1.3098 | 1.3495 | 1.3543
4 | 1 | 1.0914 | 1.1349 | 1.1532 | 1.1784 | 1.2054 | 1.2507 | 1.2541 | 1.2829 | 1.3133 | 1.3246 | 1.3655 | 1.3673

## Slide 11: Ref Charge - G1243
Summiertes Signal = Summe (Counts über Zelle addiert)/ExposureTime
Signal in Abhängigkeit der angelegten Spannung dargestellt (Abbildung)
Exponentieller Verlauf erkennbar, leichte Abweichungen (besonders in log Skala)
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 01 | 28890000 | 298400000 | 991000000 | 2393000000 | 5017000000 | 8513000000 | 15100000000 | 19950000000 | 23920000000 | 29930000000 | 40110000000 | 40010000000 | 40110000000 | 40530000000 | 37960000000
Zelle 02 | 31610000 | 322000000 | 1057000000 | 2524000000 | 5211000000 | 8824000000 | 15260000000 | 20140000000 | 24030000000 | 29780000000 | 40020000000 | 40360000000 | 40530000000 | 40600000000 | 38320000000
Zelle 03 | 17230000 | 102600000 | 415500000 | 1039000000 | 1793000000 | 3148000000 | 4790000000 | 8884000000 | 10330000000 | 15500000000 | 22060000000 | 24510000000 | 40920000000 | 40870000000 | 38400000000
Zelle 04 | 29860000 | 315100000 | 1042000000 | 2499000000 | 5255000000 | 9031000000 | 15850000000 | 21010000000 | 25290000000 | 31590000000 | 42390000000 | 42130000000 | 42270000000 | 42370000000 | 39600000000
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 01 | 28890000 | 298400000 | 991000000 | 2393000000 | 5017000000 | 8513000000 | 15100000000 | 19950000000 | 23920000000 | 29930000000 | 40110000000 | 40010000000 | 40110000000 | 40530000000 | 37960000000
Zelle 02 | 31610000 | 322000000 | 1057000000 | 2524000000 | 5211000000 | 8824000000 | 15260000000 | 20140000000 | 24030000000 | 29780000000 | 40020000000 | 40360000000 | 40530000000 | 40600000000 | 38320000000
Zelle 03 | 17230000 | 102600000 | 415500000 | 1039000000 | 1793000000 | 3148000000 | 4790000000 | 8884000000 | 10330000000 | 15500000000 | 22060000000 | 24510000000 | 40920000000 | 40870000000 | 38400000000
Zelle 04 | 29860000 | 315100000 | 1042000000 | 2499000000 | 5255000000 | 9031000000 | 15850000000 | 21010000000 | 25290000000 | 31590000000 | 42390000000 | 42130000000 | 42270000000 | 42370000000 | 39600000000

## Slide 12: Signal-Spannungs Kennlinie
Gemessene Lumineszenz:
mit meV
Theoretisch exponentieller Verlauf erwartet (s. Abb. 1)
Serienwiderstände führen zu Spannungsabfall
Lokale Spannung bestimmt EL Intensität
Korrektur:
Abbildung 1: EL counts in Abhängigkeit der Spannung. Entnommen aus [1].
[1] Hameiri, Z., Prog. Photovolt: Res. Appl., 23, 2015, doi: 10.1002/pip.2716

## Slide 13: G1243 – Zelle 01
Kamera- und EL-Bild übereinandergelegt
EL- Bild mit 70 % Transparenz
Sieht stark nach Korrelation aus
Kamerabild immer mit auswerten!
Parameter | Wert
Isc (mA) | 0,8008
Jsc (mA/cm^2) | 13,13
Voc (mV) | 1046
FF (%) | 72,6
Efficiency (%) | 9,969

## Slide 14: Ref Charge – G1331
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Isc (mA) | 1,023
Jsc (mA/cm2) | 16,77
Voc (mV) | 1101
FF (%) | 53,79
Efficiency (%) | 9,926
Isc (mA) | 0,9076
Jsc (mA/cm2) | 14,88
Voc (mV) | 1110
FF (%) | 70,44
Efficiency (%) | 11,63
Isc (mA) | 0,9911
Jsc (mA/cm2) | 16,25
Voc (mV) | 1117
FF (%) | 55,82
Efficiency (%) | 10,13
Isc (mA) | 0,9109
Jsc (mA/cm2) | 14,93
Voc (mV) | 1089
FF (%) | 66,97
Efficiency (%) | 10,89

## Slide 15: Ref-Charge G1331: Zelle 02
Exposure Time zufällig festgelegt

## Slide 16: Ref Charge - G1331
Summiertes Signal = Summe (Counts über Zelle addiert)/ExposureTime
Signal in Abhängigkeit der angelegten Spannung dargestellt (Abbildung)
Exponentieller Verlauf erkennbar, leichte Abweichungen (besonders in log Skala)
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 1 | 34180 | 204100 | 841100 | 2098000 | 3639000 | 6379000 | 9735000 | 17820000 | 20860000 | 31430000 | 44920000 | 50120000 | 84440000 | 85940000 | 82880000
Zelle 02 | 727100 | 2560000 | 4488000 | 13510000 | 34030000 | 181500000 | 397600000
Zelle 03 | 368000 | 1775000 | 3343000 | 8633000 | 16760000 | 70710000 | 206700000
Zelle 04 | 83050 | 218800 | 462900 | 946200 | 1941000 | 3661000 | 6167000 | 9194000 | 14570000 | 21900000 | 36240000 | 50930000 | 71790000 | 90560000 | 115900000
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 1 | 34180 | 204100 | 841100 | 2098000 | 3639000 | 6379000 | 9735000 | 17820000 | 20860000 | 31430000 | 44920000 | 50120000 | 84440000 | 85940000 | 82880000
Zelle 02 | 727100 | 2560000 | 4488000 | 13510000 | 34030000 | 181500000 | 397600000
Zelle 03 | 368000 | 1775000 | 3343000 | 8633000 | 16760000 | 70710000 | 206700000
Zelle 04 | 83050 | 218800 | 462900 | 946200 | 1941000 | 3661000 | 6167000 | 9194000 | 14570000 | 21900000 | 36240000 | 50930000 | 71790000 | 90560000 | 115900000
Wieso erst ab 1 V? Literatur U>0.4 V..

## Slide 17: G1331, G1243: EL und S-Shape Vergleich
Welche Kurven von welchen Zellen weisen S-Shape auf?
Substrat | Zelle | S-Shape | EL Bild | Extra
G1243 | Z1 |  |  | 
G1243 | Z2 |  |  | 
G1243 | Z3 |  |  | 
G1243 | Z4 |  | Keine EL | IV linear
G1331 | Z1 | Leicht |  | 
G1331 | Z2 | Leicht |  | 
G1331 | Z3 |  |  | 
G1331 | Z4 |  | Schlecht? | 

## Slide 18: G1331- Zelle 01
EL Aufnahme
Kamerabild
Überlagerung von EL und Kamerabild
Zelle scheint flächig abzustrahlen
Parameter | Wert
Isc (mA) | 0,9062
Jsc (mA/cm^2) | 14,86
Voc (mV) | 1091
FF (%) | 57,08
Efficiency (%) | 9,251

## Slide 19: Ref_Charge – G1326
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Zwei verschiedene EL Bilder??
Isc (mA) | 0,8807
Jsc (mA/cm2) | 14,44
Voc (mV) | 1063
FF (%) | 63,55
Efficiency (%) | 9,756
Isc (mA) | 0,716
Jsc (mA/cm2) | 11,74
Voc (mV) | 1081
FF (%) | 71,47
Efficiency (%) | 9,068
Isc (mA) | 0,7529
Jsc (mA/cm2) | 12,34
Voc (mV) | 1079
FF (%) | 62,81
Efficiency (%) | 8,368
Isc (mA) | 0,6528
Jsc (mA/cm2) | 10,7
Voc (mV) | 1084
FF (%) | 70,78
Efficiency (%) | 8,207

## Slide 20: Ref-Charge_G1326: Zelle 04
Zwei unterschiedliche EL Bilder in… Minuten?

## Slide 21: P3T_063
Gläser G1964, G1965, G1966 Defekte in ITO gelasert (s. Abbildung 1)
Defektbreite 300 µm
Maskentyp 73-2_Defekte hergestellt
Zur Reinigung gegeben (Conni)
Abbildung 1: Zeichnung Defekte ITO
Maskentyp 73-2_Defekte hergestellt (s. Abbildung 2)
Gereinigt (Marvin)
Chargenprotokoll in P3T_063 gelegt
Prozessierung: Fr (5.11.) oder Di (9.11.)
Abbildung 2: Maske 73-2_Defekt

## Slide 22: P3T_063: Prozessierung
P3T_063 fertig prozessiert
Metallisierung fehlt
Defekte eingebracht (gelasert oder Maske bei Abscheidung)
G1962 Defekt in Spiro-TTB und BCO/C60
G1971 und G1972 als Referenzzellen
TODO:
Metallisierung
IV, EL, PL
Substrat Nr | Defekt |  |  | 
 | ITO | Spiro-TTB | PERO | BCO/C60
G1962 |  | X |  | X
G1963 |  |  | X | 
G1965 | X |  |  | 
G1966 | X |  |  | 
G1967 |  |  |  | X
G1968 |  | X |  | 
G1969 |  |  | X | 
G1970 |  |  |  | X
G1971 |  |  |  | 
G1972 |  |  |  | 
G1973 |  | X |  | 
G1974 |  |  | X | 
Tabelle: Übersicht über Prozessierung der Perowskitsolarzellen mit gezielt eingebrachten Defekten.

## Slide 23: Fragen
Zellen vorpolen – wie bei IV Mesung? Oder light soaking?
Siehe [2]: „As an important sidenote, when comparing the EL intensity of different devices it is essential to collect the images after a fixed time of voltage bias initiation.“
Pinholes in Perowskiten? [2]
Was ist der Unterschied zwischen Spiro-oMeTAD und TTB? Wieso TTB?
[2] Soufiani, A. M., Journal of Applied Physics, 2016, doi: 10.1063/1.4956436
Abbildung: EL counts in Abhängigkeit der Spannung bei unterschiedlichen Betriebszeiten. Aus [2].

## Slide 24: Literaturverzeichnis
[1] Hameiri, Z., Mahboubi Soufiani, A., Juhl, M. K., Jiang, L., Huang, F., Cheng, Y.-B., Kampwerth, H., Weber, J. W., Green, M. A., and Trupke, T. (2015) Photoluminescence and electroluminescence imaging of perovskite solar cells. Prog. Photovolt: Res. Appl., 23: 1697– 1705. doi: 10.1002/pip.2716
[2] Arman Mahboubi Soufiani, Murad J. Y. Tayebjee, Steffen Meyer, Anita Ho-Baillie, Jae Sung Yun, Rowan W. MacQueen, Leone Spiccia, Martin A. Green, and Ziv Hameiri , "Electro- and photoluminescence imaging as fast screening technique of the layer uniformity and device degradation in planar perovskite solar cells", Journal of Applied Physics 120, 035702 (2016) https://doi.org/10.1063/1.4956436

## Slide 25: P3T_xyz - Gxy- Zelle XY
test
Parameter | Wert
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm^2) | 
Voc (mV) | 
Efficiency (%) | 
FF | 
EL Aufnahme
Kamerabild

## Slide 26
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02
HI
Zelle 02

## Slide 27: P3T_XYZ – GXXXX – Zelle 007
Zelle 04
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 01
Hi
Hi
Hi
Hi
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 
Isc (mA) | 
Jsc (mA/cm2) | 
Voc (mV) | 
FF (%) | 
Efficiency (%) | 

## Slide 28
Hi