## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: Ref Charge - G1243
Zelle 01
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 04

## Slide 3: G1243 – Zelle 01
Kamera- und EL-Bild übereinandergelegt
EL- Bild mit 70 % Transparenz
Parameter | Wert
Isc (mA) | 0,8008
Jsc (mA/cm^2) | 13,13
Voc (mV) | 1046
FF (%) | 72,6
Efficiency (%) | 9,969

## Slide 4: G1331- Zelle 01
EL Aufnahme
Kamerabild
Überlagerung von EL und Kamerabild
Zelle scheint flächig abzustrahlen
Parameter | Wert
Isc (mA) | 0,9062
Jsc (mA/cm^2) | 14,86
Voc (mV) | 1091
FF (%) | 57,08
Efficiency (%) | 9,251

## Slide 5: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
LETZTE WOCHE
Summ. Signal = Signal über Zelle integriert
Signal (counts/s) = Sum. Signal/ExposureTime
Signal konstant, kann ich also Aufnahmen mit verschiedenen Exposure Times vergleichen?
Ergebnis:
Je länger die Exposure Time, desto stabiler das Ergebnis. Grundsätzlich Bilder jedoch vergleichbar.
Gilt auch für verschiedene Spannungen. Konsistenz!
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05 | 5.5E-2 | 0.06 | 6.5000000000000002E-2 | 7.0000000000000007E-2 | 7.4999999999999997E-2 | 0.08 | 8.5000000000000006E-2 | 0.09 | 9.5000000000000001E-2
1.6 | 74040000000 | 896700000 | 431300000 | 301200000 | 242600000 | 202700000 | 175100000 | 154300000 | 139800000 | 128700000 | 120300000 | 113800000 | 108100000 | 102800000 | 98120000 | 93560000 | 89350000 | 85320000 | 81600000 | 78130000 | 74900000 | 71880000
1.3 | 1279000000 | 291700000 | 149000000 | 80680000 | 71780000 | 67810000 | 64760000 | 61410000 | 58430000 | 55430000 | 52660000 | 50190000 | 47950000 | 45840000 | 44160000 | 42490000 | 41070000 | 39820000 | 38700000 | 37710000 | 36840000 | 36020000
1.1 | 2947000000 | 185900000 | 93010000 | 21480000 | 12420000 | 9534000 | 8061000 | 7172000 | 6538000 | 6097000 | 5809000 | 5526000 | 5295000 | 5118000 | 4992000 | 4819000 | 4709000 | 4608000 | 4521000 | 4452000 | 4383000 | 4316000 | 2421000 | 2873000
2 | 17070000000 | 2147000000 | 727900000 | 473500000 | 378900000 | 323000000 | 283100000 | 248700000 | 221100000 | 198400000 | 179700000 | 164000000 | 150600000

## Slide 6: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Messung wie auf vorheriger Folie, nur normiert
1,1 V stärkster Anstieg
1,3 V geringsten Anstieg
1,1 V ist auf Wert bei höheren Exp Time normiert, daher noch nicht bei 1
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05
2,0 V | 113.3466 | 14.2563 | 4.8333 | 3.1441 | 2.5159 | 2.1448 | 1.8798 | 1.6514 | 1.4681 | 1.3174 | 1.1932 | 1.089 | 1
1,6 V | 1030.0501 | 12.475 | 6.0003 | 4.1903 | 3.3751 | 2.82 | 2.436 | 2.1466 | 1.9449 | 1.7905 | 1.6736 | 1.5832 | 1.5039 | 1.4302 | 1.3651 | 1.3016 | 1.243 | 1.187 | 1.1352 | 1.087 | 1.042 | 1
1,3 V | 35.5081 | 8.0983 | 4.1366 | 2.2399 | 1.9928 | 1.8826 | 1.7979 | 1.7049 | 1.6222 | 1.5389 | 1.462 | 1.3934 | 1.3312 | 1.2726 | 1.226 | 1.1796 | 1.1402 | 1.1055 | 1.0744 | 1.0469 | 1.0228 | 1
1,1 V | 1025.757 | 64.7059 | 32.3738 | 7.4765 | 4.323 | 3.3185 | 2.8058 | 2.4963 | 2.2757 | 2.1222 | 2.0219 | 1.9234 | 1.843 | 1.7814 | 1.7376 | 1.6773 | 1.6391 | 1.6039 | 1.5736 | 1.5496 | 1.5256 | 1.5023 | 0.84267 | 1

## Slide 7: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Exposure Time zufällig geändert
Werte streuen um Bereich, besonders wenn ein Wert öfter gemessen wird
Bis auf Unsicherheit kann counts/s so bestimmt werden
Kodak CCD manual: „Number of electrons is linearly dependent on exposure time“
Unsicherheit:
  ??
Chart: Exposure Time (s)
| 5.2049999999999999E-2 | 0.5 | 0.24879999999999999 | 0.5 | 0.31819999999999998 | 0.5 | 0.1002 | 0.5 | 0.36499999999999999 | 0.5 | 7.7329999999999996E-2 | 0.5 | 5.2850000000000001E-2 | 0.5 | 0.40789999999999998 | 0.5 | 0.28849999999999998 | 0.5 | 0.37640000000000001 | 0.5 | 0.22989999999999999 | 0.5 | 0.23780000000000001 | 0.5 | 0.47389999999999999 | 0.5 | 0.2064 | 0.34620000000000001 | 6.343E-2 | 0.1447 | 0.3851 | 0.2472 | 0.1231 | 0.42699999999999999 | 3.832E-2 | 0.33389999999999997 | 0.1051 | 0.4002 | 6.6970000000000002E-2
2,2 V | 5838000 | 4371000 | 5642000 | 4780000 | 5506000 | 4976000 | 5941000 | 5058000 | 5603000 | 5170000 | 6029000 | 5288000 | 6083000 | 5494000 | 5789000 | 5504000 | 6357000 | 5632000 | 5959000 | 5768000 | 6502000 | 5815000 | 6669000 | 5997000 | 6202000 | 6005000 | 6654000 | 6344000 | 6628000 | 6867000 | 6416000 | 6946000 | 6854000 | 6520000 | 6890000 | 6679000 | 7129000 | 6704000 | 7100000
Chart: Exposure Time (s)
| 1 | 5 | 9.4689999999999994 | 7.1429999999999998 | 12.98 | 9.4390000000000001 | 1.669 | 12.48 | 8.8089999999999993 | 6.694 | 8.5809999999999995 | 3.8879999999999999 | 6.0410000000000004 | 8.3190000000000008 | 0.16900000000000001 | 9.0760000000000005 | 4.0460000000000003 | 2.2400000000000002
2 V | 1223000 | 1097000 | 248000 | 450300 | 587000 | 757400 | 612600 | 635900 | 859900 | 1063000 | 911100 | 1250000 | 1229000 | 950300 | 1578000 | 876600 | 1552000 | 1595000
2 V - korrigiert | 1223000 | 248000 | 450300 | 612600 | 1578000 | 1595000

## Slide 8: Exposure Time Messung ohne Probe
Messung vom 29.10.2021 wiederholt, nur Exposure Time zufällig ausgewählt.
Verlauf ist vergleichbar: Steigender Wert bei kleinen Exposure Times
Chart: Exposure Time (s)
Chart: Exposure Time (s)
Begründung: Kleiner Wert – ich extrapoliere meine Messzahl auf 1 s, daher sollte die Abweichung/ der Fehler ebenfalls *Exposure Time steigen
Fazit: Bei den Perovskitzellen passieren trotzdem noch komische Dinge.

## Slide 9: Exposure Time G1243 mit Kamera Vergleich
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05
2,0 V | 113.3466 | 14.2563 | 4.8333 | 3.1441 | 2.5159 | 2.1448 | 1.8798 | 1.6514 | 1.4681 | 1.3174 | 1.1932 | 1.089 | 1
1,6 V | 1030.0501 | 12.475 | 6.0003 | 4.1903 | 3.3751 | 2.82 | 2.436 | 2.1466 | 1.9449 | 1.7905 | 1.6736 | 1.5832 | 1.5039 | 1.4302 | 1.3651 | 1.3016 | 1.243 | 1.187 | 1.1352 | 1.087 | 1.042 | 1
1,3 V | 35.5081 | 8.0983 | 4.1366 | 2.2399 | 1.9928 | 1.8826 | 1.7979 | 1.7049 | 1.6222 | 1.5389 | 1.462 | 1.3934 | 1.3312 | 1.2726 | 1.226 | 1.1796 | 1.1402 | 1.1055 | 1.0744 | 1.0469 | 1.0228 | 1
1,1 V | 682.8082 | 43.0723 | 21.55 | 4.9768 | 2.8777 | 2.209 | 1.8677 | 1.6617 | 1.5148 | 1.4127 | 1.3459 | 1.2804 | 1.2268 | 1.1858 | 1.1566 | 1.1165 | 1.0911 | 1.0677 | 1.0475 | 1.0315 | 1.0155 | 1 | 0.56094 | 0.66566
Alle auf 0,1 s normiert!

## Slide 10: Messprotokoll
Absprache mit Lukas
Delay bis mehrere Minuten variieren
Dark Delay bis mehrere Minuten variieren
Untersuchung: Wie ändern sich die EL Messungen über die Zeit?

## Slide 11: EL Zeitabhängigkeit
Meine Messung
Strom nur ungefähr 30 µA
Probenfläche: 4x6 = 0,24
Transiente Messung
Probengröße: 0,2
M Córdoba et al 2020 J. Phys. D: Appl. Phys. 53 115501
Viele Referenzen, die nützlich sein können!
Chart: Zeit (s)
Strom | 2.051e-05 | 2.801e-05 | 2.118e-05 | 2.521e-05 | 3.388e-05 | 2.985e-05 | 2.163e-05 | 2.023e-05 | 3.114e-05 | 2.482e-05 | 3.298e-05 | 2.538e-05 | 3.729e-05 | 2.023e-05 | 2.89e-05 | 2.342e-05 | 5.917e-06 | 2.437e-05 | 2.532e-05 | 2.035e-05 | 1.71e-05 | 2.141e-05 | 1.738e-05 | 1.889e-05 | 1.878e-05 | 2.085e-05 | 1.749e-05 | 2.594e-05 | 2.476e-05 | 3.36e-05 | 2.107e-05 | 1.917e-05 | 2.946e-05 | 1.766e-05 | 2.292e-05 | 1.833e-05 | 2.404e-05 | 1.923e-05 | 2.834e-05 | 2.728e-05 | 2.968e-05 | 3.064e-05 | 2.773e-05 | 2.409e-05 | 3.64e-05 | 2.124e-05 | 3.494e-05 | 3.08e-05 | 2.555e-05 | 1.951e-05 | 2.225e-05 | 1.414e-05 | 1.867e-05 | 2.404e-05 | 1.324e-05 | 3.628e-05 | 2.879e-05 | 2.907e-05 | 2.728e-05 | 2.655e-05
?

## Slide 12: EL Zeitabhängigkeit
aber auch noch andere Verläufe gemessen, jeweils 4 min Pause zwischen den Messungen.
Chart: Messdauer (s)
Messung 04 | 259300 | 270600 | 276900 | 279800 | 281900 | 283200 | 284900 | 285700 | 286300 | 286000 | 286900 | 288200 | 287600 | 288000 | 289400 | 289300 | 288800 | 288200 | 289100 | 289800 | 290000 | 290100 | 290200 | 290500 | 289700 | 289500 | 289400 | 289000 | 289600 | 287700 | 288300 | 288800 | 289200 | 287500 | 288400 | 287800 | 287600 | 287200 | 288900 | 287200 | 288200 | 287700 | 288100 | 287400 | 287900 | 288600 | 288800 | 288400 | 288700 | 288700 | 288800 | 288800 | 289900 | 290000 | 289500 | 290300 | 289800 | 289900 | 289800 | 291700
Messung 05 | 161000 | 164600 | 165600 | 166000 | 165400 | 164100 | 164200 | 163500 | 163200 | 163800 | 162500 | 163000 | 162300 | 161200 | 161400 | 161300 | 160900 | 160300 | 159800 | 159800 | 159400 | 159800 | 158800 | 158800 | 158300 | 157900 | 158300 | 158800 | 158200 | 157800 | 157500 | 157800 | 156800 | 156800 | 156200 | 156700 | 156800 | 156400 | 156100 | 156000 | 155500 | 156400 | 156700 | 156500 | 155700 | 155100 | 154100 | 155600 | 155200 | 155000 | 156100 | 154900 | 154700 | 154400 | 154700 | 155100 | 153800 | 154100 | 154600 | 154100
Messung 06 | 109200 | 107600 | 106400 | 104500 | 105000 | 102900 | 102700 | 101500 | 101300 | 102100 | 100100 | 100400 | 100200 | 99490 | 98920 | 98890 | 99220 | 98510 | 98110 | 97930
Messung 09 | 118600 | 125900 | 127200 | 128500 | 128000 | 128200 | 129000 | 129200 | 129000 | 128400 | 128100 | 128500 | 128800 | 129100 | 129700 | 129000 | 129300 | 129500 | 128800 | 128800
G1331 Zelle 02

## Slide 13: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Konsistenz
Alle Bereiche ändern sich gleich mit der Zeit. Keine Abweichung über die Zellfläche vorhanden.
1
2
3
4
Chart: Mittelwerte normiert auf Anfangsitensität
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | 1.0971 | 1.14 | 1.1611 | 1.1843 | 1.2074 | 1.2566 | 1.253 | 1.283 | 1.3119 | 1.3215 | 1.3629 | 1.3699
2 | 1 | 1.082 | 1.1252 | 1.1442 | 1.1646 | 1.1953 | 1.2441 | 1.2428 | 1.2653 | 1.2976 | 1.3063 | 1.3487 | 1.3514
3 | 1 | 1.0826 | 1.1223 | 1.1435 | 1.1663 | 1.1957 | 1.2375 | 1.2413 | 1.269 | 1.3011 | 1.3098 | 1.3495 | 1.3543
4 | 1 | 1.0914 | 1.1349 | 1.1532 | 1.1784 | 1.2054 | 1.2507 | 1.2541 | 1.2829 | 1.3133 | 1.3246 | 1.3655 | 1.3673

## Slide 14: P3T_063: Prozessierung
P3T_063 fertig prozessiert
Metallisierung fehlt
Defekte eingebracht (gelasert oder Maske bei Abscheidung)
G1962 Defekt in Spiro-TTB und BCO/C60
G1971 und G1972 als Referenzzellen
TO DO:
Metallisierung
IV, EL, PL
Substrat Nr | Defekt |  |  | 
 | ITO | Spiro-TTB | PERO | BCO/C60
G1962 |  | X |  | X
G1963 |  |  | X | 
G1965 | X |  |  | 
G1966 | X |  |  | 
G1967 |  |  |  | X
G1968 |  | X |  | 
G1969 |  |  | X | 
G1970 |  |  |  | X
G1971 |  |  |  | 
G1972 |  |  |  | 
G1973 |  | X |  | 
G1974 |  |  | X | 
Tabelle: Übersicht über Prozessierung der Perowskitsolarzellen mit gezielt eingebrachten Defekten.

## Slide 15: Fragen
Zeitabhängigkeit?
Wieso sind die Ströme so gering?