## Slide 1
EL Übersicht
  EL Übersicht
Jonas Oberröhrmann
ISFH, Deutschland

## Slide 2: EL Basics
EL Bilder nicht in Sättigung, sonst geht Information verloren
Exposure Times 1 ms … 1000 s
Sensicam in „qe“-Mode: Dann QE % bei 780 nm.
Welcher Filter ist verbaut?
Zeit nach Anlegen der Spannung ist wichtig
Abbildung: Quanteneffizienz der Sensicam qe. Entnommen aus Sensicam Anleitung.

## Slide 3: EL Objektive
Gerade eingebaut: Pentax C2514-M(KP) (Minimaler Abstand 25cm)
Weitere Objektive vorhanden
Brennweitenverdoppler
Wie Auflösung verbessern?
Hersteller | Linse Model | MOD (cm) | 
Pentax | C2514-M(KP) | 25 | 
Pentax | C3516-M(KP) | 40 | 

## Slide 4: Ref Charge - G1243
Zelle 01
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 04

## Slide 5: Ref Charge - G1243 Zelle 02: Exposure Time
Summ. Signal = Signal über Zelle integriert
Signal (counts/s) = Sum. Signal/ExposureTime
Signal konstant, kann ich also Aufnahmen mit verschiedenen Exposure Times vergleichen?
Ergebnis:
Je länger die Exposure Time, desto stabiler das Ergebnis. Grundsätzlich Bilder jedoch vergleichbar.
Gilt auch für verschiedene Spannungen. Konsistenz!
Chart: Exposure Time (s)
| 1E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 1.4999999999999999E-2 | 0.02 | 2.5000000000000001E-2 | 0.03 | 3.5000000000000003E-2 | 0.04 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05 | 5.5E-2 | 0.06 | 6.5000000000000002E-2 | 7.0000000000000007E-2 | 7.4999999999999997E-2 | 0.08 | 8.5000000000000006E-2 | 0.09 | 9.5000000000000001E-2
1.6 | 74040000000 | 896700000 | 431300000 | 301200000 | 242600000 | 202700000 | 175100000 | 154300000 | 139800000 | 128700000 | 120300000 | 113800000 | 108100000 | 102800000 | 98120000 | 93560000 | 89350000 | 85320000 | 81600000 | 78130000 | 74900000 | 71880000
1.3 | 1279000000 | 291700000 | 149000000 | 80680000 | 71780000 | 67810000 | 64760000 | 61410000 | 58430000 | 55430000 | 52660000 | 50190000 | 47950000 | 45840000 | 44160000 | 42490000 | 41070000 | 39820000 | 38700000 | 37710000 | 36840000 | 36020000
1.1 | 2947000000 | 185900000 | 93010000 | 21480000 | 12420000 | 9534000 | 8061000 | 7172000 | 6538000 | 6097000 | 5809000 | 5526000 | 5295000 | 5118000 | 4992000 | 4819000 | 4709000 | 4608000 | 4521000 | 4452000 | 4383000 | 4316000 | 2421000 | 2873000
2 | 17070000000 | 2147000000 | 727900000 | 473500000 | 378900000 | 323000000 | 283100000 | 248700000 | 221100000 | 198400000 | 179700000 | 164000000 | 150600000

## Slide 6: Ref Charge - G1243
Summiertes Signal = Summe (Counts über Zelle addiert)/ExposureTime
Signal in Abhängigkeit der angelegten Spannung dargestellt (Abbildung)
Exponentieller Verlauf erkennbar, leichte Abweichungen (besonders in log Skala)
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 01 | 28890000 | 298400000 | 991000000 | 2393000000 | 5017000000 | 8513000000 | 15100000000 | 19950000000 | 23920000000 | 29930000000 | 40110000000 | 40010000000 | 40110000000 | 40530000000 | 37960000000
Zelle 02 | 31610000 | 322000000 | 1057000000 | 2524000000 | 5211000000 | 8824000000 | 15260000000 | 20140000000 | 24030000000 | 29780000000 | 40020000000 | 40360000000 | 40530000000 | 40600000000 | 38320000000
Zelle 03 | 17230000 | 102600000 | 415500000 | 1039000000 | 1793000000 | 3148000000 | 4790000000 | 8884000000 | 10330000000 | 15500000000 | 22060000000 | 24510000000 | 40920000000 | 40870000000 | 38400000000
Zelle 04 | 29860000 | 315100000 | 1042000000 | 2499000000 | 5255000000 | 9031000000 | 15850000000 | 21010000000 | 25290000000 | 31590000000 | 42390000000 | 42130000000 | 42270000000 | 42370000000 | 39600000000
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 01 | 28890000 | 298400000 | 991000000 | 2393000000 | 5017000000 | 8513000000 | 15100000000 | 19950000000 | 23920000000 | 29930000000 | 40110000000 | 40010000000 | 40110000000 | 40530000000 | 37960000000
Zelle 02 | 31610000 | 322000000 | 1057000000 | 2524000000 | 5211000000 | 8824000000 | 15260000000 | 20140000000 | 24030000000 | 29780000000 | 40020000000 | 40360000000 | 40530000000 | 40600000000 | 38320000000
Zelle 03 | 17230000 | 102600000 | 415500000 | 1039000000 | 1793000000 | 3148000000 | 4790000000 | 8884000000 | 10330000000 | 15500000000 | 22060000000 | 24510000000 | 40920000000 | 40870000000 | 38400000000
Zelle 04 | 29860000 | 315100000 | 1042000000 | 2499000000 | 5255000000 | 9031000000 | 15850000000 | 21010000000 | 25290000000 | 31590000000 | 42390000000 | 42130000000 | 42270000000 | 42370000000 | 39600000000

## Slide 7: Signal-Spannungs Kennlinie
Gemessene Lumineszenz:
mit meV
Theoretisch exponentieller Verlauf erwartet (s. Abb. 1)
Serienwiderstände führen zu Spannungsabfall
Lokale Spannung bestimmt EL Intensität
Korrektur:
Abbildung 1: EL counts in Abhängigkeit der Spannung. Entnommen aus [1].
[1] Hameiri, Z., Prog. Photovolt: Res. Appl., 23, 2015, doi: 10.1002/pip.2716

## Slide 8: Ref Charge – G1331
Zelle 01
Zelle 02
Zelle 03
Zelle 04

## Slide 9: Ref Charge - G1331
Summiertes Signal = Summe (Counts über Zelle addiert)/ExposureTime
Signal in Abhängigkeit der angelegten Spannung dargestellt (Abbildung)
Exponentieller Verlauf erkennbar, leichte Abweichungen (besonders in log Skala)
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 1 | 34180 | 204100 | 841100 | 2098000 | 3639000 | 6379000 | 9735000 | 17820000 | 20860000 | 31430000 | 44920000 | 50120000 | 84440000 | 85940000 | 82880000
Zelle 02 | 727100 | 2560000 | 4488000 | 13510000 | 34030000 | 181500000 | 397600000
Zelle 03 | 368000 | 1775000 | 3343000 | 8633000 | 16760000 | 70710000 | 206700000
Zelle 04 | 83050 | 218800 | 462900 | 946200 | 1941000 | 3661000 | 6167000 | 9194000 | 14570000 | 21900000 | 36240000 | 50930000 | 71790000 | 90560000 | 115900000
Chart: Spannung (V)
| 1.101 | 1.2010000000000001 | 1.3009999999999999 | 1.401 | 1.502 | 1.6020000000000001 | 1.702 | 1.802 | 1.9019999999999999 | 2.0019999999999998 | 2.1019999999999999 | 2.2010000000000001 | 2.302 | 2.4020000000000001 | 2.5009999999999999
Zelle 1 | 34180 | 204100 | 841100 | 2098000 | 3639000 | 6379000 | 9735000 | 17820000 | 20860000 | 31430000 | 44920000 | 50120000 | 84440000 | 85940000 | 82880000
Zelle 02 | 727100 | 2560000 | 4488000 | 13510000 | 34030000 | 181500000 | 397600000
Zelle 03 | 368000 | 1775000 | 3343000 | 8633000 | 16760000 | 70710000 | 206700000
Zelle 04 | 83050 | 218800 | 462900 | 946200 | 1941000 | 3661000 | 6167000 | 9194000 | 14570000 | 21900000 | 36240000 | 50930000 | 71790000 | 90560000 | 115900000
Wieso erst ab 1 V? Literatur U>0.4 V..

## Slide 10: G1331, G1243: EL und S-Shape Vergleich
Welche Kurven von welchen Zellen weisen S-Shape auf?
Substrat | Zelle | S-Shape | EL Bild | Extra
G1243 | Z1 |  |  | 
G1243 | Z2 |  |  | 
G1243 | Z3 |  |  | 
G1243 | Z4 |  | Keine EL | IV linear
G1331 | Z1 | Leicht |  | 
G1331 | Z2 | Leicht |  | 
G1331 | Z3 |  |  | 
G1331 | Z4 |  | Schlecht? | 

## Slide 11: P3T_063
Gläser G1964, G1965, G1966 Defekte in ITO gelasert (s. Abbildung 1)
Defektbreite 300 µm
Maskentyp 73-2_Defekte hergestellt
Zur Reinigung gegeben (Conni)
Abbildung 1: Zeichnung Defekte ITO
Maskentyp 73-2_Defekte hergestellt (s. Abbildung 2)
Gereinigt (Marvin)
Chargenprotokoll in P3T_063 gelegt
Prozessierung: Fr (5.11.) oder Di (9.11.)
Abbildung 2: Maske 73-2_Defekt

## Slide 12: Fragen
Zellen vorpolen – wie bei IV Mesung? Oder light soaking?
Siehe [2]: „As an important sidenote, when comparing the EL intensity of different devices it is essential to collect the images after a fixed time of voltage bias initiation.“
Pinholes in Perowskiten? [2]
Was ist der Unterschied zwischen Spiro-oMeTAD und TTB? Wieso TTB?
[2] Soufiani, A. M., Journal of Applied Physics, 2016, doi: 10.1063/1.4956436
Abbildung: EL counts in Abhängigkeit der Spannung bei unterschiedlichen Betriebszeiten. Aus [2].

## Slide 13: Literaturverzeichnis
[1] Hameiri, Z., Mahboubi Soufiani, A., Juhl, M. K., Jiang, L., Huang, F., Cheng, Y.-B., Kampwerth, H., Weber, J. W., Green, M. A., and Trupke, T. (2015) Photoluminescence and electroluminescence imaging of perovskite solar cells. Prog. Photovolt: Res. Appl., 23: 1697– 1705. doi: 10.1002/pip.2716
[2] Arman Mahboubi Soufiani, Murad J. Y. Tayebjee, Steffen Meyer, Anita Ho-Baillie, Jae Sung Yun, Rowan W. MacQueen, Leone Spiccia, Martin A. Green, and Ziv Hameiri , "Electro- and photoluminescence imaging as fast screening technique of the layer uniformity and device degradation in planar perovskite solar cells", Journal of Applied Physics 120, 035702 (2016) https://doi.org/10.1063/1.4956436